## Slide 1
Pontificia Universidad Javeriana — Bogotá
EVALUACIÓN DE LA INFLUENCIA DE LA PROPORCIÓN VOLUMÉTRICA DE BLOQUES (VBP) EN LOS TIEMPOS DEL FINAL DE LA CONSOLIDACIÓN PRIMARIA EN UN MATERIAL TIPO BIMSOIL
Presentado por:
Omar E. Maestre Martínez
Mauricio Porras Gutiérrez
Director — Codirector:
Ing. Alfonso M. Ramos Cañón
Ing. Andrés H. Clavijo Rincón
1
TRABAJO DE GRADO II

## Slide 2
Pontificia Universidad Javeriana
2
TRABAJO DE GRADO II
Contenido
La presentación sigue el hilo de los tres objetivos específicos del trabajo.
1
Objetivo 1 — Formulación analítica
Establecer la relación entre la VBP y el coeficiente de consolidación mediante una formulación analítica (Cv,BIM).
2
Objetivo 2 — Validación
Verificar la validez del Cv(VBP) comparándolo con el Cv experimental (base de Clavijo R., 2022).
3
Objetivo 3 — Modelación numérica
Calcular los tiempos de consolidación (t90, t100) mediante modelos de elementos finitos acoplados en RS2.

## Slide 3
Pontificia Universidad Javeriana
3
TRABAJO DE GRADO II
Introducción
La ingeniería geotécnica ha abordado la consolidación bajo el supuesto de medios homogéneos.
Sin embargo, en campo es común encontrar materiales altamente heterogéneos, como los BIMSOILS (bloques rígidos embebidos en una matriz fina).
La proporción volumétrica de bloques (VBP) modifica la rigidez, los caminos de flujo y, por tanto, la velocidad con que se desarrolla la consolidación — un aspecto poco estudiado.
Términos clave
BIMSOIL
VBP
Cv
eF
aV
mV
t70 · t90 · t100
k

## Slide 4
Pontificia Universidad Javeriana
4
TRABAJO DE GRADO II
Antecedentes y planteamiento
Vacío de conocimiento
El estudio de los Bimsoils se ha concentrado en resistencia y deformación; la rapidez de la consolidación ha recibido poca atención.
La compresibilidad decrece con la VBP, pero la respuesta temporal reportada es dispersa y dependiente del esfuerzo.
No considerar los bloques puede conducir a una sobreestimación de los tiempos de consolidación, con impacto directo en la planeación de obra.

## Slide 5
Pontificia Universidad Javeriana
5
TRABAJO DE GRADO II
Pregunta e hipótesis
Pregunta de investigación
¿De qué manera la VBP influye en los tiempos de consolidación de un Bimsoil?
Hipótesis
Incrementar la VBP en un Bimsoil reduce los tiempos para alcanzar el final de la consolidación primaria, debido a que la presencia de bloques incrementa la rigidez del medio.

## Slide 6
Pontificia Universidad Javeriana
6
TRABAJO DE GRADO II
Objetivos
OBJETIVO GENERAL
Determinar la influencia de la Proporción Volumétrica de Bloques (VBP) en el tiempo para alcanzar el final de la consolidación primaria en un material tipo Bimsoil.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
01
Establecer la relación entre la VBP y el Cv a partir de una formulación analítica.
02
Verificar la validez del Cv(VBP) frente al Cv experimental.
03
Calcular los tiempos de consolidación mediante un modelo numérico de elementos finitos (RS2).

## Slide 7
Pontificia Universidad Javeriana
7
TRABAJO DE GRADO II
Metodología
Flujo de trabajo integral: de la revisión y la formulación analítica a la validación experimental y la modelación numérica acoplada en RS2.
Cierra con la comparación método-emparejada (t70 · t90 · t100) y las conclusiones.

## Slide 8
Pontificia Universidad Javeriana
8
TRABAJO DE GRADO II
Objetivo 1 · Formulación analítica
Extensión de la teoría de consolidación 1D de Terzaghi a Bimsoils mediante las relaciones de fase.
Terzaghi 1D
Relaciones de fase
Volumen de sólidos (VBP, eF)
Coeficiente de consolidación del Bimsoil
El Cv,BIM extiende la teoría de Terzaghi incorporando la VBP vía las relaciones de fase; es el coeficiente que alimenta el modelo equivalente analítico.
Fuente: elaboración propia a partir de la formulación de Clavijo R. (2025–2026).

## Slide 9
Pontificia Universidad Javeriana
9
TRABAJO DE GRADO II
Objetivo 2 · Validación del Cv
Cv equivalente analítico frente al Cv experimental (método emparejado T50 / T70 / T90).
T50
T70
T90
MAPE (Taylor)
16.1 %
Cv,BIM vs. experimental
Preserva el orden de magnitud del Cv experimental.
La formulación reproduce el caso base y los VBP bajos; al aumentar la VBP crecen la subestimación y la dispersión del Cv analítico equivalente.
Fuente: elaboración propia. Datos experimentales suministrados por el Ing. Andrés H. Clavijo R.

## Slide 10
Pontificia Universidad Javeriana
10
TRABAJO DE GRADO II
Objetivo 3 · Del ensayo al modelo
Muestras experimentales
Representación numérica en RS2
(a) Modelo explícito con bloques
(b) Modelo equivalente homogéneo
Idealización 2D (plane strain) que reproduce las condiciones edométricas y el efecto de la VBP.

## Slide 11
Pontificia Universidad Javeriana
11
TRABAJO DE GRADO II
Configuración del modelo RS2
Modelo y malla
Matriz: Soft Soil (acoplado Biot).
Dominio equivalente 100 × 50 mm, plane strain.
Triángulos cuadráticos de 6 nodos.
≈1018 elementos · ≈2131 nodos.
Parámetros Soft Soil
λ* = Cc / [2.3(1+e)]
κ* ≈ 2Cr / [2.3(1+e)]
λ* = 0.0245 · κ* = 0.0099 (base VBP0).
Parámetros mecánicos base congelados.
Fronteras y clave
PWP = 0 arriba y abajo (doble drenaje).
Laterales no drenantes; Restrained X.
Base Restrained Y; superficie libre.
k = k(σ′v); bloques casi impermeables.
La configuración separa la calibración mecánica (λ*, κ*) de la calibración temporal mediante k(σ′v), con parámetros trazables al ensayo edométrico.

## Slide 12
Pontificia Universidad Javeriana
12
TRABAJO DE GRADO II
Compresibilidad (e–log σ′)
Índice de compresión Cc
Serie | VBP0 | VBP30
Experimental | 0.051 | 0.022
RS2 explícito | 0.079 | 0.044
RS2 equivalente | 0.079 | 0.039
La compresibilidad decrece monótonamente con la VBP en el dato experimental y en ambas familias numéricas.
→ esqueleto más rígido = menor cambio de vacíos = consolidación más rápida (mecanismo de 1er orden).

## Slide 13
Pontificia Universidad Javeriana
13
TRABAJO DE GRADO II
Resultados · t90 (Taylor)
−26.9 %
reducción experimental a VBP30 (V2)
+2.1 %
sesgo del modelo explícito (casi insesgado)
+22.7 %
sesgo del equivalente (sobreestima)
Reducción con convención V2 (media de reducciones por etapa). MAPE t90: explícito 18.2 % · equivalente 23.0 %.

## Slide 14
Pontificia Universidad Javeriana
14
TRABAJO DE GRADO II
Resultados · t100 (Casagrande)
−30.2 %
reducción experimental a VBP30 (V2)
−1.9 %
sesgo del modelo explícito (casi insesgado)
+20.4 %
sesgo del equivalente (sobreestima)
MAPE t100: explícito 17.3 % · equivalente 26.0 %. t90 y t100 son los descriptores robustos del estudio.

## Slide 15
Pontificia Universidad Javeriana
15
TRABAJO DE GRADO II
Desempeño numérico
Exactitud por modelo y descriptor (método emparejado, todos los VBP y esfuerzos).
Modelo | Descriptor | n | MAPE | Sesgo medio
Explícito | t90 (Taylor) | 24 | 18.2 % | +2.1 %
Explícito | t100 (Casagrande) | 24 | 17.3 % | −1.9 %
Equivalente | t90 (Taylor) | 18 | 23.0 % | +22.7 %
Equivalente | t100 (Casagrande) | 18 | 26.0 % | +20.4 %
Explícito | t70 (inflexión) ·anexo | 24 | 52.5 % | −52.5 %
Equivalente | t70 (inflexión) ·anexo | 18 | 41.1 % | −40.9 %
Lectura
t90 y t100: el explícito queda casi insesgado; el equivalente sobreestima de forma sistemática (+20 a +23 %).
t70: deficiente en ambos (subestima 41–52 %) → se degrada a anexo.
Sin la etapa de 20.47 kPa, el MAPE de t90 baja a 11.4 % (expl.) y 13.7 % (equiv.).
Sesgo negativo = subestima el tiempo; positivo = lo sobreestima. Fuente: base maestra (126 registros).

## Slide 16
Pontificia Universidad Javeriana
16
TRABAJO DE GRADO II
Test de magnitud del efecto
¿Reproduce el modelo el tamaño de la reducción, y no solo su dirección?
Descriptor y rango | Experimental | Explícito | Equivalente
t90 — VBP0 → 30 | −26.9 % | −11.9 % | —
t100 — VBP0 → 30 | −30.2 % | −7.6 % | —
t90 — VBP10 → 30 | −10.5 % | −12.5 % | −3.9 %
t100 — VBP10 → 30 | −7.3 % | −7.0 % | −5.0 %
Rango completo (VBP0→30)
El explícito reproduce la dirección pero solo ~40 % de la magnitud. La brecha se concentra en el salto VBP0→10.
Rango común (VBP10→30)
El explícito reproduce bien la magnitud (−12.5 % vs −10.5 %); el equivalente la amortigua de forma consistente.

## Slide 17
Pontificia Universidad Javeriana
17
TRABAJO DE GRADO II
Sensibilidad de λ* (VBP 0 %)
¿Por qué λ* = 0.0245?
Se eligió por un estudio de sensibilidad contra la historia completa de asentamiento, no solo por la pendiente virgen.
Sobre la base de compresión virgen sería ≈ 0.035; el valor congelado (0.0245) reproduce mejor la respuesta carga–descarga.
La etapa de 20.47 kPa (primer escalón) es la más problemática; su exclusión mejora el ajuste (coherente con INVIAS).
Sustenta la fila VBP0 de la Tabla 2 (base calibrada).

## Slide 18
Pontificia Universidad Javeriana
18
TRABAJO DE GRADO II
Síntesis de resultados
Reducción experimental a VBP30 vs. VBP0 (robusta)
Descriptores confiables
−26.9 %
t90 · Taylor
−30.2 %
t100 · Casagrande
Ajuste numérico — MAPE
 | t90 | t100
Explícito | 18.2 % | 17.3 %
Equivalente | 23.0 % | 26.0 %
Explícito (sin 20.47 kPa) | 11.4 % | —
Equivalente (sin 20.47 kPa) | 13.7 % | —
Formulación analítica
16.1 %
MAPE Cv,BIM vs. experimental
Preserva el orden de magnitud del Cv experimental (base Taylor).
Reducciones con convención V2 (media de reducciones por etapa).

## Slide 19
Pontificia Universidad Javeriana
19
TRABAJO DE GRADO II
Mecanismo: rigidez y algo más
1 · Rigidez (primer orden)
La compresibilidad decrece monótonamente con la VBP (Cc: 0.051 → 0.022).
Un esqueleto más rígido moviliza menos cambio de vacíos para el mismo Δσ′.
Se expulsa menos agua y el proceso culmina antes (nítido en t90 y t100).
2 · La rigidez no basta
El equivalente (solo compresibilidad + Cv,BIM) sobreestima +20 a +23 % y amortigua la tendencia.
El explícito (con mesoestructura de bloques) queda casi insesgado en t90/t100.
→ Hay una componente geométrica/hidráulica: tortuosidad y caminos de flujo por los bloques casi impermeables.
Contribución central: evidenciar que la deformabilidad reducida, por sí sola, no explica toda la aceleración observada.

## Slide 20
Pontificia Universidad Javeriana
20
TRABAJO DE GRADO II
Conclusiones
Dirección confirmada
Mayor VBP → menor tiempo: reducciones robustas de 26.9 % (t90) y 30.2 % (t100) a VBP30, en los seis esfuerzos. La hipótesis se confirma.
La rigidez es el mecanismo dominante, pero no suficiente
La compresibilidad decrece con la VBP y acelera la consolidación; sin embargo, no explica toda la respuesta temporal.
Explícito vs. equivalente
El equivalente sobreestima (+20 a +23 %) y amortigua la tendencia; el explícito queda casi insesgado (MAPE 17–18 %) → componente geométrica/hidráulica adicional.
Magnitud
El explícito reproduce la dirección en todo el rango y la magnitud en VBP10→30; captura ~40 % en VBP0→30 (brecha en el salto VBP0→10).
El método condiciona la lectura
t90 (Taylor) y t100 (Casagrande) son robustos y soportan las conclusiones; t70 (inflexión) es poco fiable y se trata como indicativo (anexo).

## Slide 21
Pontificia Universidad Javeriana
21
TRABAJO DE GRADO II
Estado de avance
Situación del trabajo de cara a la pre-sustentación.
Terminado
Formulación Cv,BIM implementada y evaluada frente a la base experimental.
Modelos RS2 explícito y equivalente corridos para VBP 0/10/20/30 y 6 esfuerzos.
Base de datos consolidada (BASE_MAESTRA_BIMSOIL) y verificada.
Artículo redactado para Soils and Rocks, con figuras a 500 dpi.
En curso / pendiente
Revisión de los directores.
Recorte al límite de palabras de la revista.
Ajustes finales de figuras.

## Slide 22
Pontificia Universidad Javeriana
22
TRABAJO DE GRADO II
Trabajos futuros
01
Extender la formulación Cv,BIM para incluir la dependencia explícita de la conductividad hidráulica (tortuosidad) con la VBP.
02
Evaluar FC < 100 % y VBP > 30 %, donde aparece transferencia de carga entre bloques.
03
Estudio de sensibilidad del descriptor t70 que reduzca la dependencia del operador.
04
Aumentar la frecuencia de adquisición para resolver mejor los primeros escalones de carga.

## Slide 23
Gracias por su atención
¿Preguntas o comentarios?
Pontificia Universidad Javeriana
23
TRABAJO DE GRADO II

## Slide 24
Anexos · Respaldo
t70 (indicativo) · trayectorias e–log σ′ (ciclos) · construcciones gráficas de los métodos · tendencias con la VBP.
Pontificia Universidad Javeriana
24
TRABAJO DE GRADO II

## Slide 25
Pontificia Universidad Javeriana
25
TRABAJO DE GRADO II
Anexo · t70 (descriptor indicativo)
−28.4 %
reducción media a VBP30 (dispersa)
−52.5 %
sesgo explícito (subestima)
−40.9 %
sesgo equivalente (subestima)
t70 poco fiable: lectura dependiente del operador (40–67 %), tendencia no monótona por etapa y subestimado por ambos modelos. Las conclusiones se apoyan en t90 y t100.

## Slide 26
Pontificia Universidad Javeriana
26
TRABAJO DE GRADO II
Anexo · e–log σ′ (ciclos)
VBP 0 %
VBP 10 %
Fuente: elaboración propia. Experimental: datos del Ing. Andrés H. Clavijo R.; RS2: modelos de esta investigación.

## Slide 27
Pontificia Universidad Javeriana
27
TRABAJO DE GRADO II
Anexo · e–log σ′ (ciclos)
VBP 20 %
VBP 30 %
Fuente: elaboración propia. Experimental: datos del Ing. Andrés H. Clavijo R.; RS2: modelos de esta investigación.

## Slide 28
Pontificia Universidad Javeriana
28
TRABAJO DE GRADO II
Anexo · Construcciones gráficas
t90 — método de Taylor (√t)
t70 — inflexión (arriba) · t100 — Casagrande (abajo)

## Slide 29
Pontificia Universidad Javeriana
29
TRABAJO DE GRADO II
Anexo · Tendencias con la VBP
t70 (inflexión)
t90 (Taylor)
t100 (Casagrande)
Tendencia de cada tiempo con la VBP, por esfuerzo efectivo: experimental vs. explícito vs. equivalente.